SPECIFICATIONS

PARAROSANILINE ACETATE

Synonyms:				C.I. 42500

CAS No:				6035-94-5

Formula:				C21H21N3O2

F.W.:					347.42

Appearance:				Dark Maroon Powder

Melting Point:			203 deg. C

Lambda Max:			545 nm in 50 % Ethanol

Dye Content:			85 % minimum

Effective: 01/05/09